[image: image1.jpg]http://akvahim.com.ua/
E-mail: info@alkvahim.com.ua





Алюминиево-полиуретановая композиция Аквахим

Состав: Композиция состоит из трех компонентов: полиуретанового лака, алюминиевого наполнителя и отвердителя.

Назначение: Композиция предназначается для защиты от светового нагрева и коррозии металлических поверхностей грузовых танков и топливных цистерн, эксплуатирующихся в условиях воздействия морской воды и нефтепродуктов. Покрытия обеспечивают защитные свойства в течение продолжительного времени.

Способ применения: Композиция поставляется комплектно: полиуретановый лак, алюминиевый наполнитель и отвердитель. Для получения 1 кг композиции компоненты смешивают за 0,5-1 ч до применения в соотношениях: полиуретановый лак — 866 г., отвердитель – 59 г., алюминиевый наполнитель – 75 г. После смешивания компонентов в композицию необходимо добавить 15-20% растворителя Р-4 для получения качественного покрытия и уменьшения расхода композиции. После смешивания компонентов срок годности композиции составляет 12 часов при температуре (20+-2) 0С.

Нанесение: Композицию наносят кистью, валиком или краскораспылителем на чистые стальные поверхности или загрунтованные грунтовкой АКВАХИМ.

Расход: Расход композиции при нанесении одного слоя толщиной сухой пленки 25 мкм составляет 160-180 г/м2 (расход зависит от способа нанесения).

Растворители: Оптимальным является использование универсального растворителя АКВАХИМ Б/П.
При отсутствии растворителя АКВАХИМ для разбавления эмали могут применяться следующие типы растворителей: Р-4А, Р-4А, кетоны (ацетон, метилэтилкетон), ацетаты (бутилацетат, этилацетат, амилацетат). Эти же растворители могут быть использованы и для очистки инструмента после работы. Нельзя использовать в качестве растворителей уайт-спирит, скипидар, бензин, керосин, Р-646 и Р-647.

Внимание! В течение нескольких первых дней происходит заключительная стадия полимеризации покрытия. В течение этого времени покрытие набирает прочность и приобретает все свои свойства. В этот период не рекомендуется подвергать окрашенную поверхность механическим нагрузкам, особенно в самые первые дни.

Базовая фасовка: 20,79 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
	Внешний вид пленки
	однородная полуматовая поверхность серебристого цвета без посторонних включений

	Условная вязкость по ВЗ-246 с диаметром сопла 4,0мм при температуре (20 +0,5) 0С, сек
	70-110

	Массовая доля нелетучих веществ в: — композиции, %,/ -полуфабрикатном полиуретановом лаке, %
	35+2/21-23

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 +2) 0С, ч, не более
	2

	Прочность пленки при ударе, см, не менее
	50

	Стойкость пленки к воздействию бензина при 20°С, ч, не менее
	72

	Адгезия, баллов, не более
	2

	Эластичность пленки композиции, не более, мм
	1


